Инструкция по применению и хранению «Продукции»

Инструкция по применению:

- Перед началом установки необходимо проверить клеящую способность к поверхности.

- Запрещено использование материалов No Skiding ® и Heskins ® на пористых и сыпучих и неровных поверхностях.

- Производитель не рекомендует установку материалов No Skiding ® и Heskins ®  при  температуре ниже 10°С.

- Заделайте трещины, загрунтуйте неровные поверхности  отполируйте до гладкого состояния.  Не наносите на еще не застывший раствор.

- Наносите материалы No Skiding ® и Heskins ®  только на чистую, сухую, обезжиренную поверхность. Подождите необходимое время до полного высыхания поверхности. Температура поверхности должна быть в пределах температуры окружающей среды +/- 2°С.

- Перед установкой материалов No Skiding ® и Heskins ® , их необходимо поместить в атмосферу объекта, на который они устанавливаются на время, рассчитанное по формуле: Время акклиматизации материала (часов) = 0,1*ABS (Температура склада, где хранился материал (°С) – Температура окружающей среды объекта (°С) на который устанавливается материала No Skiding ® и Heskins ® ).

- После акклиматизации материала No Skiding ® и Heskins ® отделите защитную пленку. Внимание! Производитель не рекомендует повторное приклеивание отделенной защитной пленки на клеевой слой  материала.

- Придавите материал No Skiding ® и Heskins ®  к подготовленной поверхности в течение 2-4 минут. Используйте ручной резиновый ролик для лучшего склеивания. Производитель не гарантирует качественного приклеивания материала, если клеевой слой материала отделен от защитной пленки на время более 5 минут.

- Запрещается повторно приклеивать установленный материал No Skiding ® и Heskins ®  .

- Материал No Skiding ® и Heskins ®  готов к использованию после высыхания клеевой основы. Время до полного высыхания клея 6 часов с момента отделения защитной пленки. Высыхание клея на отлип – 2 часа.

- Запрещается сушить приклеенный материал No Skiding ® и Heskins ®  феном.

- Сохраняйте чистоту материала No Skiding ® и Heskins ®  .Используйте очистители для пола и щетку с жестким ворсом.

- Для лучшей защиты от влаги и воды, рекомендуется края обработать сантехническим герметиком.

Инструкция по хранению:

Для сохранения потребительских свойств и увеличения срока службы материала No Skiding ® и Heskins ®  необходимо выполнять предписания настоящей инструкции:

1. Материалы No Skiding ® и Heskins ® , необходимо хранить в сухих (относительной влажностью воздуха 30-40%) помещениях при температуре от +18°С до +30°С, с возможными перепадами температуры не более 5°С  в течение 5 часов.

2. Полиэтиленовая и картонная упаковка сохраняет качество материала No Skiding ® и Heskins ® . Сохраняйте упаковку до момента установки.
   3. Не устанавливайте материалы No Skiding ® и Heskins ®  вблизи нагревательных или отопительных приборов. Резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за собой отклеивание и коробление отдельных элементов материала.
  4. Для ухода за поверхностью материалов No Skiding ® и Heskins ®   не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими абразивные материалы, растворители, кислоты и другие сильные химические вещества, а также скребки и металлические щетки.

5. Не допускайте соприкосновения материалов No Skiding ® и Heskins ®  с горячими предметами, так как это может привести к потере целостности покрытия, изменению цвета, появлению потертостей и т.п.